- GENERALITĂŢI

- Obiect si domeniu de aplicare

- Prezenta specificaţie tehnică stabileşte calitatea hârtiei SCHRENZ produsă de SC AMBRO SA;

- CONDIŢII TEHNICE

  - Gramaje şi dimensiuni

    - Hârtia SCHRENZ se fabrică cu gramajele şi dimensiunile:

| Gramaj, g/m2 | Lăţimea maximă a bobinei | Diametrul bobinei |
| --- | --- | --- |
| 90 | 120 |  | interior | exterior |
| 100 | 130 | minim 500 mm maxim 2800 mm | 100 mm | 1200-1400 mm |
| 110 | 170 |  |  |  |
| Toleranţă ± 4 % | Toleranţă ± 5 mm |  | Toleranţă ± 50 mm |

    - Hârtia se livrează in bobine.

    - Lungimea tubului interior trebuie să fie egală cu lăţimea bobinei ±10 mm.

    - Pe baza înţelegerii între beneficiar şi producător, hârtia SCHRENZ se poate fabrica şi cu alte gramaje.

  - Structură si aspect:

    - Structura si aspectul hârtiei trebuie să fie uniforme.

    - Suprafaţa hârtiei trebuie să fie netedă, fără cute, rupturi, găuri sau alte defecte vizibile.

    - Marginile hârtiei trebuie să fie tăiate drept si fără scame.

    - Hârtia trebuie să fie infăşurată strâns şi uniform pe toată lăţimea bobinei. Nu se admit bobine cu margini slabe şi nici bobine fugite.

    - Numărul de lipituri in bobină va fi de maxim 3 (trei), efectuate cu bandă adezivă şi marcate vizibil cu cretă colorată pe capete.

  - Proprietăţi:

    - Proprietăţile hârtiei şi metodele de testare ale hârtiei sunt prezentate în anexa 1 Fişa tehnică.

    - Aparatura de testare a proprietăţilor hârtiei este verificată conform SR ISO 10012:2004 Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare;

- EŞANTIONAREA PENTRU DETERMINAREA CALITĂŢII

  - Eşantionarea pentru determinarea calităţii medii se face conform SR EN ISO 186:2003 Hârtie şi carton. Eşantionare pentru determinarea calităţii medii.

- VERIFICAREA CALITĂŢII

  - Verificarea proprietăţilor hârtiei se face conform metodelor de analiză din Anexa 1 Fişa tehnică.

  - Verificarea dimensiunilor se face conform STAS 3976-89 Hârtie şi carton. Verificarea dimensiunilor şi determinarea oblicităţii formatelor.

  - Verificarea aspectului şi structurii se face cu ochiul liber.

- AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

  - Ambalare:

    - Hârtia se livrează în bobine neambalate, conform SR 5978:2001 Produse finite din industria hârtiei. Ambalare, marcare, depozitare, transport şi documente;

  - Marcare:

    - Fiecare bobină este etichetată vizibil, cu 2 etichete;

    - Fiecare bobină are cod unic de bare înregistrat pe etichetă;

    - Eticheta specifică producătorul, clientul, comanda, numărul bobinei, sortimentul, gramajul, formatul, greutatea, diametrul interior/exterior, lungimea şi sensul de derulare.

  - Depozitare la producător şi la client:

    - Depozitarea se face astfel încât să asigure integritatea produsului, în încăperi acoperite, închise, aerate, uscate, protejate contra incendiilor şi acţiunii directe a razelor solare;

    - Stivuirea bobinelor se face astfel încât să se asigure integritatea lor;

    - Între stive se lasă loc de trecere;

    - Bobinele neambalate nu se depozitează direct pe pardoseală, ci pe suporţi din lemn sau paleţi, la
15 cm de la pardoseală şi la aproximativ 50 cm de pereţi sau instalaţiile de încălzire.

  - Manipulare şi transport:

    - Transportul se realizează cu mijloace de încărcare/descărcare şi de transport care asigură integritatea produsului;

    - Transportul se face cu respectarea reglementărilor legale specifice în vigoare;

    - Nu este permis transportul bobinelor prin rostogolire, lovirea sau aruncarea lor din mijlocul de transport;

    - Nu este permisă prezenţa elementelor proeminente în mijlocul de transport (şuruburi, cuie, cârlige), pentru a se evita deteriorarea bobinelor;

    - Transportul hârtiei se face în mijloace de transport curate, uscate, acoperite, lipsite de rozătoare, substanţe inflamabile şi care să nu permită razelor solare să acţioneze direct asupra produselor;

    - Pe durata transportului, bobinele de hârtie se pun, de preferinţă, pe benzi aderente de cauciuc;

    - La manipulare şi transport, hârtia trebuie protejată de acţiunea umidităţii, de pătare, murdărire şi de distrugere;

    - Hârtia se încarcă uniform pe suprafaţa mijlocului de transport şi se asigură corespunzător.

  - Documente:

    - Produsul finit este însoţit de declaraţia de conformitate, conform HG 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

    - Transportatorul confirmă integritatea bobinelor de hârtie, la încărcarea în mijlocul de transport, prin semnarea avizului de însoțire a mărfii;

    - Clientul confirmă integritatea produsului finit la recepţie, prin semnarea şi ştampilarea CMR (Scrisoare de transport);

    - În situaţia deteriorării hârtiei în mijlocul de transport, clientul face obiecţiuni pe CMR, menţionând natura neconformităţii sau justificând obiecţiunea;

    - Clientul trebuie să înştiinţeze SC AMBRO SA în 24 de ore lucrătoare referitor la problema survenită.

- CONDIŢII DE MEDIU SI SĂNĂTATE PRIVIND UTILIZAREA PRODUSULUI

  - Conţinutul de metale grele se încadrează în normele admise de legislaţia in vigoare (Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, art 8).

- ValABILITATE

  - Specificaţia tehnică intră în vigoare la data specificată în tabloul competenţelor;

  - Specificaţia tehnică este în vigoare până la revizuire;

  - SC AMBRO SA furnizează clientului specificaţia tehnică în vigoare.

ANEXA 1 FIŞA TEHNICĂ

Sortiment: 	SCHRENZ

Hârtie din 100% fibră reciclată

| Proprietatea | UM | Metoda de analiză | SCHRENZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gramaj | g/m2 | ISO 536 | 90 ± 4% | 100 ± 4% | 110 ± 4% | 120 ± 4% | 130 ± 4% | 170 ± 4% |
| Indice plesnire | kPa m2/g | ISO 2758 | 1,6 min 1,4 |
| Umiditate | % | ISO 287 | 6-9 |

Condiţii de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% şi temperatura 23 ± 10 C, conform SR EN ISO 20187:1996 Hârtie, carton şi celuloze. Atmosferă standard de condiţionare şi de încercare şi metodă de supraveghere a atmosferei şi de condiţionare a eşantioanelor.

Valoarea minimă reprezintă cea mai scăzută valoare medie a unei bobine dintr-un lot de hârtie livrată.

|  | Prenume, nume | Funcţia | Semnătura | Intrat în vigoare 06/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborat | A. G. Banu | Şef comp. Asigurare Calitate hârtie |  |  |
| Verificat | M. Banu | Director Tehnic Hârtie |  |  |
| Aprobat | P.H. Kohler | Director General |  |  |